《化学纤维》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称（中、英文）： 《化学纤维》

（CHEMICAL FIBER）

课程号（代码）：300024030

课程类别：专业选修课

学时：  48                 学分：3

二、教学目的及要求

化学纤维是高分子材料的一大类型，与人们的生产生活及国民经济的发展息息相关。本课程针对化学纤维发展现状和趋势，主要讲授熔融法、湿法、干法、凝胶纺丝、干湿法纺丝等各种纺丝成形方法的基本原理，成纤聚合物在纺丝过程中纤维中大分子取向、结晶和形态结构的形成过程，成形工艺条件-结构-性能之间的相互关系。结合纺丝技术，分别介绍各种纺丝方法生产的相应的化学纤维品种。根据成纤聚合物的性能，选择满足其要求且合理可行的纺丝方法，并介绍近期研究发展起来的纺丝成型新技术。使学生掌握化学纤维的基本概念、主要成型过程及原理等基础理论知识，同时掌握化学纤维的成型条件、结构与性能三者之间的关系，以及化学纤维领域相关的测试表征手段，了解化学纤维前沿发展现状和趋势，最终使学生能够应用化学纤维基础课程及相关基础理论知识，识别、表达、并通过文献研究分析化学纤维及相关领域复杂工程问题，以获得有效结论。

对毕业要求及其分指标点支撑情况：

- 毕业要求 1，分指标点1.4；

- 毕业要求2，分指标点2.5；

- 毕业要求3，分指标点3.2；

三、教学内容（含各章节主要内容、学时分配，并红字方式注明重点难点）

- 绪论 （1学时）

简要介绍化学纤维的国内外发展历史，化学纤维的定义、分类、应用及发展方向等内容，介绍本课程的学习目的、方法及要求。

要点：

化学纤维作为三大高分子材料之一在结构与性能上的显著特点。

化学纤维的定义及分类

按原料来源或加工方法对于化学纤维进行分类

- 化学纤维的基本概念及质量指标（2学时）

介绍长丝、短纤、丝束、牵切纱、预取向丝、变形纱、异形纤维、复合纤维、超细纤维、差别化纤维、特种纤维、高性能纤维、功能纤维、智能纤维等化学纤维领域的基本概念，对纤维线密度、强伸度、弹性、燃烧性能、吸湿性能、染色性能、卷曲性等化学纤维常见质量指标进行讲解，并介绍相关测试方法。

要点：

1.化学纤维的基本概念（0.5学时）

2.化学纤维的质量指标（1.5学时）

纤维的线密度、断裂强度、断裂伸长、初始模量的定义及实验测试方法

- 化学纤维成型原理及工艺（15学时）

从化学纤维成型的一般过程和规律出发，分析纺丝对流体的要求、分析各种纺丝方法的优缺点和适用范围。分别对熔体纺丝、湿法纺丝和干法纺丝的过程中丝条所处应力场、速度场、浓度场、温度场等进行分析，介绍各种纺丝方法的基本工艺过程及设备。对不同纺丝方法所得纤维的结构与性能进行规律性总结分析。使学生掌握基本的三种纺丝方法的原理及工艺。

要点：

1、化学纤维成型的基本原理（4学时）

化学纤维生产的一般过程，纤维成型的主要工艺

纤维后处理的基本步骤及作用

对于给定聚合物如何选择纺丝方法

纺丝过程中成纤聚合物的变化，纺丝过程的基本规律

纺丝流体的类型及特点，可纺性的定义及判定方法

2、熔融纺丝原理及工艺（4学时）

熔融纺丝基本过程，工艺及设备

熔融纺丝原理

熔体纺丝运动学和动力学

纺丝线上纤维的直径变化及速度场分析

纺丝线上的力平衡及受力分析

纺丝线上的传热及温度分布

熔体纺丝过程中纤维结构的形成

熔纺过程中的取向作用

熔纺过程中结晶结构的形成

纺丝线上的取向结晶

3、湿法纺丝原理及工艺（4学时）

湿法纺丝基本过程，工艺及设备

湿法纺丝原理

聚合物的溶解（基本特点、溶解的热力学要求、溶剂的选择）

湿法纺丝运动学及动力学

湿法纺丝成型过程中纺丝线上的速度分布

湿法纺丝成型区内的喷丝头拉伸（负拉伸产生的原因）

湿法纺丝线上的应力分析

湿法纺丝过程中的传质及相转变（用三元相图分析纺丝成型过程）

湿法纺丝纤维结构的形成（横截面形状、皮芯结构、空隙等产生的原因）

4、干法纺丝及其他纺丝方法原理及工艺（3学时）

干法纺丝工艺

干法纺丝原理

干法纺丝运动学及动力学

干法纺丝过程中的传热及传质

干法纺丝纤维结构的形成

其他纺丝技术简介（干湿法纺丝、凝胶纺丝、液晶纺丝、相分离纺丝、乳液纺丝、静电纺丝、喷射纺丝、离心纺丝等）

- 人造纤维（6学时）

本章主要介绍原料来自于自然界高分子材料的人造纤维，以介绍粘胶纤维为主，主要介绍粘胶纤维的原料来源、粘胶的制备及纺前处理、粘胶纤维的成型原理及工艺。同时对醋酯纤维、铜氨纤维、海藻酸纤维、壳聚糖纤维和各类蛋白纤维进行简要介绍。

要点：

1、粘胶纤维（4学时）

粘胶纤维的生产过程

纤维素来源及其物理化学性质简介

粘胶的制备及纺前准备（碱纤维素、纤维素磺酸酯）

粘胶纤维的纺丝成型（凝固浴组成及作用、凝固过程的化学反应）

粘胶纤维的后处理

2、其他人造纤维（2学时）

醋酯纤维、铜氨纤维

海藻酸纤维、壳聚糖纤维

蛋白质纤维

- 聚酯纤维（6学时）

本章主要介绍化学纤维的第一大品种聚酯纤维，并以聚酯纤维为代表进一步学习熔融纺丝的基本工艺、过程及原理。本章将从原料制备、原料的纺前准备、纺丝、后处理各个工艺过程对聚酯纤维的生产进行系统讲解。

要点：

1、概述（聚酯纤维发展、分类（UDY、MOY、POY、FDY、DTY、TY、ATY等）、应用）

2、聚酯纤维生产工艺原理

聚酯的合成、原料的纺前准备及处理、聚酯短丝及长丝的生产、纤维的后处理、纺丝过程中纤维结构的变化等

3、聚酯纤维的改性及应用

- 聚酰胺纤维（3学时）

本章主要介绍脂肪族聚酰胺类化学纤维，即尼龙系列。本章将介绍聚酰胺种类、结构性，并从原料合成、纺丝、后处理对聚酰胺6及聚酰胺66进行详细讲解。

要点：

1.概述及聚酰胺的结构与性质（聚酰胺的种类及物理化学性质）

2.聚酰胺纤维的生产工艺原理

聚酰胺66及聚酰胺6的合成、原料的纺前准备、聚酰胺的纺丝、后处理以及聚酰胺纤维的种类及应用。

- 聚丙烯腈纤维（3学时）

本章主要介绍聚丙烯腈纤维，并以聚丙烯腈纤维为代表进一步学习湿法纺丝的基本工艺、过程及原理。本章将从聚丙烯腈的原料合成、纺丝原液制备、纺丝、后处理各个步骤对聚丙烯腈纤维的生产进行系统讲解。

要点：

1.聚丙烯腈纤维概述（聚丙烯腈纤维的定义、性质及应用）

2.聚丙烯腈纤维的生产工艺原理

聚丙烯腈的合成（合成方法、第二第三单体的作用）、聚丙烯腈纺丝原液的制备（溶剂种类）、聚丙烯腈纤维的纺丝成型、纤维后处理步骤及作用。

- 聚乙烯醇纤维（3学时）

本章将从聚乙烯醇的原料合成、纺丝原液制备、纺丝、后处理各个步骤对聚乙烯醇纤维的生产进行系统讲解。介绍聚乙烯醇纤维的结构性能及应用。

要点：

1.概述及聚乙烯醇纤维结构与性能

2.聚乙烯醇纤维的生产工艺原理

聚乙烯醇的合成（VAc聚合、醇解，高间规度、高分子量PVA合成）、聚乙烯醇的纺丝成型（湿法纺丝、冻胶纺丝、加硼纺丝）、聚乙烯醇纤维的后处理（热定型、缩甲醛化），纤维成型过程中结构的变化。

- 聚烯烃纤维（3学时）

本章将从原料合成、纺丝成型、后处理、纤维品种及应用等方面介绍以聚丙烯、聚乙烯为代表的聚烯烃纤维。

要点：

1.聚烯烃纤维概述（聚丙烯及聚乙烯纤维的结构、性质及应用）

2.聚烯烃纤维的生产工艺原理

聚丙烯和聚乙烯的合成、纺丝及后处理。对聚丙烯主要介绍其短程高速纺，对聚乙烯主要介绍干湿法凝胶纺丝制备高性能聚乙烯纤维。

- 高技术纤维（6学时）

本章将介绍一系列高技术纤维，包括高强高模的碳纤维、芳香族聚酰胺纤维、聚苯并恶唑纤维、聚芳酯纤维等，耐高温的聚苯并咪唑纤维、聚苯硫醚纤维、聚酰亚胺纤维、酚醛纤维、三聚氰胺等、高弹性的聚氨酯纤维、功能性的聚芳砜中空纤维等。让学生对高技术纤维有一个初步的认识。

要点：

1.高技术纤维的分类及定义

高感性纤维、高性能纤维、功能纤维

2.高强高模纤维

对位芳香族聚酰胺纤维、PBO纤维、碳纤维等的结构性质与加工方法

3.耐高温纤维

间位芳香族聚酰胺纤维、PPS纤维、聚酰亚胺纤维、酚醛纤维、三聚氰胺纤维等的结构性质与加工方法

4.功能纤维

聚芳砜中空纤维、相变储能纤维、螯合纤维、抗菌纤维等的种类、结构、性质与加工方法。

四、教材（名称、作者、出版社、出版时间）

《化学纤维生产原理及工艺》，徐建军、叶光斗主编，自编讲义，2007年1月

五、主要参考资料

（1）《高分子材料加工原理(第2版)》沈新元，中国纺织出版社，2009

（2）《纤维成形基本原理》 A.谢皮斯基，上海科学技术出版社 1982.5

（3）《化学纤维概论》肖长发等，中国纺织出版社，2005.3

（4）《纤维材料近代测试技术》潘志娟等，中国纺织出版社，2005.3

（5）《高科技纤维概论 》王曙中等，中国纺织大学出版社，1999.11

六、成绩评定（注明期末、期中、平时成绩所占的比例，或理论考核、实践考核成绩所占的比例）

课程总成绩中，平时成绩40%，PPT考核30%，期末论文考核占30%。